| **Size** | | | **Approx. Ave Tensile Strength** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dia. In** | **Dia. MM** | **Circ. Inch** | **Lbs.** | **Kg.** |
| 1/4" | 6 | 3/4" | 1,500 | 681 |
| 3/8" | 10 | 1 1/8" | 3,500 | 1,589 |
| 1/2" | 12 | 1 1/2" | 6,000 | 2,724 |
| 5/8" | 16 | 2" | 9,900 | 4,495 |
| 3/4" | 18 | 2 1/4" | 12,000 | 5,448 |
| 1" | 24 | 3" | 21,000 | 9,534 |

Oletc - 12